1.3电气工程常用焊料

1.3.1锡铅焊料

锡铅焊料熔点低、耐腐蚀性好，对铜、铜合金和钢润湿性好，广泛应用于电气零部件、元件及引线连接以及普通端子和印刷电路板的连接等方面。虽然无铅封装和组装已经是大势所趋，但在一些特定领域尚没有开发出合适的无铅焊料，如服务器、存储器、微处理器以及针型压接连接器等方面使用的高熔点、高铅含量的锡铅焊料无法用无铅焊料进行替代，仍然在欧盟指令和我国指令的豁免条款之内。因而，锡铅焊料的使用量虽然在逐年递减，但目前仍有较大的应用价值和使用范围，本文仍然对其进行了详述介绍。

锡铅合金共晶成分中铅的质量份数为38.1%，共晶温度为183℃，图4.7-1为Sn－Pb二元合金相图。表4.7-2列出了常用锡铅焊料的化学成份和部分物理、力学性能。根据接头或焊点的电气性能、力学性能要求，工作温度在150℃以下的选用高锡的锡铅焊料，工作温度在200℃以上的选用高铅焊料。钎焊通信电缆用铅被覆护套时，为使作业时间充裕，应使用35％-40%Sn的锡铅焊料；电器接线用的软焊料，要求焊点隆起，应选用50%Sn左右的焊料。

图4.7-2 给出了锡铅焊料密度、电导率、热导率、抗拉强度、抗剪强度和延伸率等性能随铅含量的变化。由图可见，铅含量增加，锡铅焊料的密度增大，而热导率和电导率却迅速降低。强度和延伸率均出现峰值，强度的峰值出现在铅含量为20％左右时，延伸率峰值出现在铅含量为67％和80％左右。

锡铅焊料中加入锑，可提高焊料的抗氧化性，并提高接头热稳定性能；加入银可细化晶粒并提高耐蚀性。表4.7-3为添加微量合金元素的锡铅焊料的化学成份、性能和应用领域。

采用Sn－Pb焊料钎焊不同母材时的接头强度见表4.7-4。表4.7-5~表4.7-7分别列出了Sn－Pb焊料在不同工作温度下的力学性能。

图4.7-1 锡铅二元合金相图

表4.7-2 Sn－Pb焊料的化学成份及性能

| 化学成份 /（质量分数，％） | 密度/ g/cm3 | 熔化温度/℃ | 抗拉强度/MPa | 延伸率/% | 电阻率/μΩ·m | 线膨胀系数/×10-6/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | Sn |  | 固相线 | 液相线 |  |  |  |  |
| 0 | 100 | 7.31 | 232 | 232 | 19 | 43 | 12.85 | 22.4 |
| 10 | 余量 | 7.57 | 183 | 220 | 43 | 25 | － | 26 |
| 20 | 余量 | 7.87 | 183 | 208 | 45 | 22 | － | － |
| 25 | 余量 | 8.02 | 183 | 196 | 44 | 22 | － | － |
| 38 | 余量 | 8.35 | 183 | 183 | 41 | 34 | 14.13 | 24.7 |
| 50 | 余量 | 8.87 | 183 | 209 | 36 | 32 | 15.82 | － |
| 60 | 余量 | 9.31 | 183 | 235 | 32 | 63 | 17.07 | 25.0 |
| 67 | 余量 | 9.61 | 183 | 250 | 32 | 66 | － | － |
| 70 | 余量 | 9.69 | 183 | 256 | 33 | 58 | － | － |
| 75 | 余量 | 9.94 | 183 | 265 | 28 | 52.1 | － | － |
| 80 | 余量 | 10.2 | 183 | 277 | 28 | 67 | 20.5 | 26.5 |
| 82 | 余量 | 10.2 | 183 | 277 | 28 | 67 | － | 26.0 |
| 85 | 余量 | 10.3 | 225 | 287 | 24 | 41 | － | － |
| 90 | 余量 | 10.8 | 265 | 302 | 22 | 32 | － | 24.6 |
| 95 | 余量 | 11.0 | 300 | 314 | － | 21 | － | － |
| 100 | 0 | 11.4 | 327 | 327 | 11 | 45 | 20 | 29.5 |

(a)密度

(b)电导率

(c)力学性能

图4.7-2 Sn－Pb焊料的物理、力学性能

表4.7-3 Sn－Pb焊料添加微量合金元素后的性能

| 型号 | 化学成份 /wt％ | 密度 / g/cm3 | 熔点 /℃ | 抗拉 强度 /MPa | 延伸率 /％ | 电阻率 /μΩ.m | 特点及应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | 其它 | Sn |  |  |  |  |  |  |
| S-Sn60Pb39Sb1 | 39 | Sb：1 | 余 量 | 8.5 | 183- 185 | 46 | 34 | 0.145 | 熔点低，流动性好。用于钎焊工作温度较低及要求钎缝光洁的零件，如无线电零件、电气开关、计算机零件、易熔金属制品及热处理件等 |
| S-Pb80Sn18Sb2 | 余量 | Sb：2 | 18 | 10.23 | 183- 277 | 27 | 67 | 0.220 | 熔点高，凝固区间大。用烙铁进行钎焊比较困难，力学性能较差，主要用于钎焊铜及铜合金和镀锌铁皮等强度要求不高的零件 |
| S-Pb68Sn30Sb2 | 余量 | Sb：2 | 30 | 9.69 | 183- 256 | 32 | - | 0.182 | 润湿性和力学性能较好，常用于钎焊铜、黄铜、铁、镀锌铁皮等，如散热器、仪表、无线电元件、电缆护套等产品，应用较广 |
| S-Pb58Sn40Sb2 | 余量 | Sb：2 | 40 | 9.31 | 183- 235 | 37 | 63 | 0.170 | 熔点低，润湿性好，可得到较光洁的表面，力学性能较好。常用于钎焊铜及铜合金、钢、锌制零件，如散热器、无线电及电气开关设备、仪表等，是应用最广的锡铅焊料 |
| S-Sn89.9Pb10Sb0.1 | 10 | Sb：0.1 | 余 量 | - | 183- 222 | 42 | 25 | 0.12 | 铅含量低，适宜于钎焊食品器皿及医疗器材等 |
| S-Pb92Sn5.5Ag2.5 | 余量 | Ag：2.5 | 5.5 | - | 295- 305 | 34 | - | - | 高温强度较高，用于铜及铜合金和钢的烙铁钎焊及火焰钎焊 |

续表4.7-3

| 型号 | 化学成份 Wt％ | 密度 / g/cm3 | 熔点 /℃ | 抗拉 强度 /MPa | 延伸率 （％） | 电阻率/ μΩ.m | 特点及应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb | 其它 | Sn |  |  |  |  |  |  |
| S-Sn60Pb39.2 | 39.2 | Sb：0.8 | 60 | - | 183- 185 | 46 | - | - | 力学性能和熔化温度与S-Sn60Pb39Sb1相近 |
| S-Sn50Pb49.2Sb0.8 | 余量 | Sb：0.8 | 50 | - | 183- 210 | 37 | 32 | 0.156 | 常用于钎焊铜、黄铜、镀锌或镀锌锡铁皮等，可钎焊散热器、计算机零件和发动机过滤器等 |
| S-Pb94Sn1.5Ag5.5 | 余量 | Ag：5.5 | 1.5 | - | 302- 304 | - | - | - | 熔点高，凝固区间小。用于钎焊板金件和热交换器等高温工作的产品 |
| S-Pb97.5SnAg1.5 | 余量 | Ag：1.5 | 1 | - | 309 | - | - | - | 共晶型焊料，熔点高。用于钎焊板金件和热交换器等高温工作的产品 |
| S-Pb90Sn8Ag2 | 余量 | Ag：2 | 8 | - | 285- 295 | 34 | 67 | 0.216 | 熔点高，凝固区间小。用于钎焊板金件和热交换器等高温工作的产品 |

表4.7-4 锡铅焊料钎焊接头的力学性能

| 型号 | 焊料强度 /MPa | 母材 | 接头强度/MPa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度 | 剪切强度 |
| S-Sn60Pb39Sb1 | 46 | 纯铜 黄铜 钢 | 93 78 96 | 34 34 35 |
| S-Pb80Sn18Sb2 | 27 | 纯铜 黄铜 低碳钢 镀锌铁皮 镀锡铁皮 1Cr18Ni9Ti | 84 92 102.8 － － － | 37 37 49.9 42.1 46.0 21.5 |
| S-Pb68Sn30Sb2 | 32 | 纯铜 黄铜 低碳钢 镀锌铁皮 镀锡铁皮 1Cr18Ni9Ti | 76 86 112 － － － | 36 37 49.0 41.1 35.2 32.3 |
| S-Pb58Sn40Sb2 | 37 | 纯铜 黄铜 低碳钢 镀锌铁皮 镀锡铁皮 1Cr18Ni9Ti | 76 78 112 － － － | 36 45 59 55 48 31 |
| S-Sn90Pb10 | 42 | 纯铜 黄铜 1Cr18Ni9Ti | 88 89 － | 45 44 32.3 |
| S-Sn60Pb40 | 46 | 纯铜 黄铜 钢 | 93 78 96 | 34 34 35 |
| S-Pb93Sn5Ag2 | 34 | 纯铜 黄铜 | 54 87 | 36 39 |
| S-Sn50Pb50 | 37 | － | － | － |

表4.7-5 锡铅焊料在150℃时的性能

| Sn含量/wt％ | 抗拉强度/MPa | 延伸率/％ |
| --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 35 |
| 10 | 13 | 70 |
| 20 | 13 | 120 |
| 30 | 13 | 140 |
| 40 | 13 | 140 |
| 50 | 13 | 145 |
| 60 | 12 | 150 |

表4.7-6 锡铅焊料的低温性能

| 锡含量 /wt％ | 试验温度 /℃ | 抗拉强度 /MPa | 抗剪强度 /MPa | 延伸率 /％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -73 | 41 | 31 | 34 |
| 20 | -73 | 48 | 37 | 32 |
| 40 | -73 | 48 | 40 | 43 |
| 60 | -73 | 59 | 54 | 48 |
| 10 | -196 | 59 | 43 | 27 |
| 20 | -196 | 85 | 58 | 30 |
| 40 | -196 | 87 | 77 | 30 |
| 60 | -196 | 130 | 110 | 10 |

表4.7-7 锡铅焊料的蠕变应力-寿命

| 成分/wt％ | 寿命为1000h时的起始蠕变应力/MPa |
| --- | --- |
| Sn | Pb | 其它 | 20℃ | 100℃ |
| 10 | 90 | - | 35 | 1.1 |
| 40 | 60 | - | 21 | 4.2 |
| 60 | 40 | - | 29 | 4.5 |
| 62 | 36 | Ag：2 | - | 27.0 |
| 40 | 58 | Sb：2 | 49 | 5.9 |
| 5 | 93.5 | Ag：1.5 | 16 | - |
| 1 | 97.5 | Ag：1.5 | 19.5 | - |